
Linaqua Alta Rood – Rouge Alta[image: image1.png]Terca



[image: image2.png])

Wienerberger





	Producteigenschappen volgens NBN EN 771-1
	volgens PTV 23-002

	Formaat
	L
	B
	H
	# st/m² voeg 12mm
	# st/m² voeg 5mm
	T
	
	R
	
	Euroklasse (vorst)
	Porositeit
	Druksterkte (gedeclareerd gemiddelde)
	Declaration of Performance
	IW
	IW klasse
	
	Certificaat

	
	(mm)
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	in N/mm²
	
	
	
	
	

	SF ECO
	256
	67
	58
	53,3
	60,82
	Tm
	
	Rm
	
	F2
	≤ 9 %
	≥ 25
	12358092-B1W1235
	IW2
	weinig zuigend
	
	-


	Propriétés du produit selon NBN EN 771-1
	selon PTV 23-002

	Format
	L
	L
	H
	# pc/m² joint 12mm
	# pc/m² joint 5mm
	T
	
	R
	
	Classe Euro (gel)
	Porosité
	Résistance à la compress.  (moy. décl.)
	Declaration of Performance
	IW
	Classe d'absorption d'eau initiale
	
	Certificat

	
	(mm)
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	en N/mm²
	
	
	
	
	

	SF ECO
	256
	67
	58
	53,3
	60,82
	Tm
	
	Rm
	
	F2
	≤ 9 %
	≥ 25
	12358092-B1W1235
	IW2
	peu absorbant
	
	-


	Productie :
	
	Production :

	Kleisamenstelling : alluviale klei van de Maasvallei

Temperatuur en atmosfeer : 1200 °C, oxiderend in ringoven

Vormgeving: handvorm zonder frog


	
	Composition de l’argile : argile alluvionnaire de la vallée de la Meuse

Température et atmosphère : 1200 °C, oxydant en four circulaire

Configuration: brique moulée-main sans évidement



	Uitzichtkenmerken :
	
	Caractéristiques :

	Algemeen: De stenen worden gevormd door het werpen van klei in een mal. Ze vertonen de typische onregelmatige vormen en nerven van oude, handgevormde stenen.

Uitzicht: genuanceerd

Kleurtint: rood-paars-blauw met donkergrijze nuances - de kleur is homogeen in de massa
Oppervlaktetextuur: generfd, licht bezand - kolensintels op het oppervlak, gedeeltelijk gesinterd

Aspect: mat

Bijzonderheden: De stenen zijn met de hand op kleur gesorteerd.

Bijzondere opmerking: wegens het zeer specifieke productieproces in de ringoven zou de ene productiebatch ten opzichte van de andere verschillen qua kleur en textuur kunnen vertonen. De referentiefoto’s, de panelen en de stalen zijn slechts een indicatie. Indien er meer zekerheid gewenst is over deze zaken, kunnen de stenen steeds op de fabriekslocatie gekozen en gereserveerd worden.


	
	Général: Les briques sont formées en jetant une boule d’ argile dans un moule.  Elles présentent les formes et les nervures irrégulières, typique pour les anciennes briques moulées à la main.

Apparence: nuancé

Couleur : rouge-pourpre-bleu avec nuances de gris foncé –  la couleur est homogène dans la masse
Texture surface: nervuré, légèrement sablé – avec ajout d’escarbilles de charbon, partiellement vitrifiées en surface

Aspect: mat

Particularités: Les briques ont été triées manuellement sur teinte.

Remarque particulière : suite au processus de production très spécifique dans le four circulaire, des différences de teinte et de texture peuvent se présenter d’une cuisson à une autre. Les photos de références, les panneaux ainsi que les échantillons sont uniquement à titre indicatif. 

Si vous désirez plus de certitude concernant ces éléments, il est recommandé de choisir et de réserver les briques directement sur le site de production.



	Gebruik :
	
	Utilisation :

	Type steen : semi-artisanale gevelbaksteen

Toepassingsgebied : decoratief niet-dragend binnen- en buitenmetselwerk
Extra noot: Daar ½ tot ¾ stenen samen 5 tot 10% van het totaal zullen uitmaken, is wildverband aangewezen om uitval te vermijden. Indien niet gekozen wordt voor wildverband, wordt aangeraden om 10% van de uitgerekende hoeveelheden bij te bestellen. Afhankelijk van het gekozen wildverband met zijn verhoudingen in ½ tot ¾ stenen zal al dan niet bijkomend kapwerk vereist zijn.

	
	Type de brique : brique de parement semi-artisanale

Application : maçonnerie décorative intérieure et extérieure non portante 
Note : étant donné que des ½ et ¾ de briques constitueront 5 à 10 % du total et afin d’éviter des pertes, une maçonnerie en appareillage sauvage est conseillée. Si vous ne choisissez pas l’appareillage sauvage, nous conseillons d’augmenter la quantité calculée de 10%. Dépendant de l’appareillage choisi et le rapport des ½ et ¾ de briques, un taillage supplémentaire sera éventuellement nécessaire.




	Conformiteitskeurmerk en normen :
	
	Certificat de conformité et normes :

	De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproducten-verordening de prestatieverklaring (DoP) voorleggen.

De prestatieverklaring van de essentiële kenmerken volgens NBN EN771-1 is conform de CPR. De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar via http://ce.wienerberger.be.

	
	Le fabriquant peut soumettre la déclaration de prestation (DoP) dans le cadre de la Réglementation Européenne des Produits de Construction. 

La déclaration de prestation des principales caractéristiques selon NBN EN 771-1 est conforme avec la CPR. La déclaration de prestation (DoP) complète est disponible sur http://ce.wienerberger.be.


	Uitvoering : 
	
	Exécution : 

	De gevelstenen worden verwerkt uit 4 à 5 verschillende pakken, en worden weggenomen in diagonale richting. 

De gevelstenen worden gemetseld/dungemetseld/verlijmd* volgens halfsteens-/stapel-/wild-/… verband*.

Gebruik de juiste mortelsamenstelling en het verwerkingsadvies naargelang de IW-klasse.

Vóór uitvoering zullen stalen door de aannemer op de werf neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever.

* schrappen wat niet past

Opmerking

Voor eventuele naleveringen en voor het postinterventiedossier is het van belang het batchnummer van uw levering zorgvuldig bij te houden. Kleurverschillen intrinsiek verbonden aan de productie kunnen zo worden geminimaliseerd.

	
	Les briques de parement seront toujours prélevées en diagonale dans 4 à 5 paquets différents. 

Elles seront mises en œuvre en maçonnerie traditionnelle/maçonnerie à joint mince/collée* suivant appareillage demi brique/ carrelage/ sauvage/ ….*

Utilisez une bonne composition de mortier et suivez les recommandations selon la classe d’absorption d’eau initiale.

Avant la mise en œuvre, des échantillons seront déposés au chantier par l’entrepreneur pour accord du maître d’ouvrage. 

* biffer la mention inutile

Remarque : Pour d’éventuelles livraisons supplémentaires et pour le dossier post-intervention, il est important de noter le numéro du batch. Des différences de teinte intrinsèquement liées à la production, peuvent ainsi être réduites au maximum.



	Aanvulling op de uitzichtkenmerken :
	
	Complément sur les caractéristiques : 

	Beschadigingen:

Het aantal stenen met beschadigingen zal steeds conform zijn aan de voorschriften van de PTV 23-002. 

Beschadigingen worden geëvalueerd volgens de PTV 23-002.

Stenen met bewust aangebrachte beschadigingen (bijvoorbeeld getrommelde stenen, gebeitelde stenen, stenen met bijzondere oppervlaktestructuren ten gevolge van bewust aangebrachte “beschadigingen”…) worden niet op rand-, hoek- en oppervlaktebeschadigingen beoordeeld. 

Bij getrommelde stenen worden gebroken stenen niet als beschadiging beschouwd. 

Fouten:

Het aantal stenen met fouten zal steeds conform zijn de voorschriften van de PTV 23-002. 

Fouten worden geëvalueerd volgens de PTV 23-002.

Beschadigingen en fouten dienen steeds gemeld te worden alvorens te verwerken.

Het metselwerk is te beoordelen vanop 2 meter afstand.


	
	Dégâts : 
Le nombre de briques avec défaut sera toujours conforme avec les prescriptions du PTV 23-002.

Des dégâts sont à évaluer selon le PTV 23-002.

Des briques avec des dégâts volontairement infligés (p.e. des briques tambourées ou ciselées, des briques avec une structure de surface spéciale due à des ‘endommagements’ volontairement infligés) ne sont pas jugées en ce qui concerne dégâts au niveau des bords, aux angles et à la surface.

Pour des briques tambourées, des briques cassées ne sont pas considérées comme des briques endommagées.

Défauts :

Le nombre de briques avec défaut sera toujours conforme avec les prescriptions du PTV 23-002.

Des défauts sont évalués selon PTV 23-002.

Des dégâts et défauts doivent être rapportés avant la mise en œuvre.

La maçonnerie est à juger à 2 mètres de distance.




Wienerberger nv – Kapel ter Bede 121 – BE 8500 Kortrijk – T: +32 56 24 96 16 – F: +32 56 22 87 11   – www.wienerberger.be  

Raadpleeg steeds het verwerkings-, veiligheids- en onderhoudsadvies. De specifieke richtlijnen kan u downloaden of telefonisch opvragen. 

Consultez toujours les avis de mise en œuvre, de sécurité et d’entretien. Les consignes spécifiques peuvent être téléchargées ou demandées par téléphone.

Maart 2023
· Dit document is niet contractueel en vernietigt alle voorgaande publicaties. De fabrikant behoudt zich het recht voor om het productengamma of de productkarakteristieken te wijzigen. De gebruiker dient zich ervan te vergewissen steeds te beschikken over de meest recente beschrijvende tekst.

· De volledige partij dient in één maal besteld te worden aangezien er per verschillende producties een lichte kleurvariatie mogelijk is. Producten van 1 batch dienen steeds vermengd te worden.

· Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Daar wij het specifieke gebruik, het respect voor de regels der kunst, de verwerking, de hoedanigheid van de mortels en de weersomstandigheden niet kunnen beoordelen, kan hierbij geen aansprakelijkheid aanvaard worden op grond van deze beschrijvende tekst.

· Niets uit deze tekst mag zonder toestemming van Wienerberger worden veranderd.

Mars 2023
· Ce document n’est pas contractuel, il annule et remplace les précédents.  Le fabriquant se réserve le droit de modifier la gamme de produits ou les caractéristiques des produits.  L’utilisateur doit s’assurer d’être en possession de la dernière version du texte descriptif.

· La totalité des briques doit être commandée en une seule fois étant donné que les briques en terre cuite peuvent présenter une légère différence de teinte d’une fabrication à l’autre.  Des produits d’une charge doivent toujours être mélangés.

· Il  nous est impossible de juger de l’usage spécifique, du respect du savoir-faire, de la mise en oeuvre, de  la qualité du mortier utilisé et des conditions atmosphériques. C’est pourquoi nous ne pouvons être tenu responsables sur base de ce texte descriptif.
· Aucune modification du présent document n’est acceptée sans autorisation préalable de la part de Wienerberger.

