Technische fiche straalbocht

- Materiaal:	PVC (polyvinylchloride)

- Uitvoering: 	straalbochten zijn aan één zijde voorzien van een mof met rubberdichting.

Maatvoering

| Diameter | Wanddikte | Bocht | Straal |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø50 | 3,0 mm | 90° | 700 mm |
| Ø75 | 3,0 mm | 90° | 700 mm |
| Ø110 | 3,2 mm | 90° | 850 mm |
| Ø125 | 3,2 mm | 90° | 850 mm |
| Ø160 | 3,2 mm | 90° | 1000 mm |