
[image: image1.jpg]y)

Wienerberger



Arte Nero
[image: image2.jpg]


[image: image3.png](|BENOR |






Beschikbare afmetingen / Formats disponibles
	Formaat

Format 
	Fabricagematen d ca [mm]

Dim. Fabrication d appr. [mm]
	st/m² kant – gemiddeld circa

pc/m² chant – moyenne appr.
	st/m² plat – gemiddeld circa

pc/m² plat – moyenne appr.
	Gewicht/st [kg]

Poids/pc [kg]

	
WF
Waalformaat / Format waal
	± 201 x 49 x 87
	± 99
	± 56
	± 1,60

	
WDF
Dikformaat / Format épais
	± 201 x 67 x 87
	± 73
	± 56
	± 2,35

	
LF65
Langformaat / Format long
	± 240 x 65 x 80
	± 64
	± 53
	± 1,66

	KK70
Keiformaat
	± 200 x 100 x 70
	
	± 48
	± 3,45

	KK80
Keiformaat
	± 200 x 100 x 80
	
	± 48
	± 3,55


Voor kleiklinkers met andere formaten en afmetingen, gelieve u te wenden tot Wienerberger nv. / Pour pavés en terre cuite en d’autres formats et dimensions, veuillez vous adresser à Wienerberger sa.

Fysische en mechanische kenmerken volgens NBN EN 1344 & PTV 910:2007 
Caractéristiques physiques et mécaniques selon NBN EN 1344 & PTV 910:2007
	Eigenschappen
	Gemiddeld

Moyenne
	Individueel

Individuel
	Klasse

Classe
	Caractéristiques

	Toelaatbare afwijking 

Op fabricagematen d
	( 0,4 √d

Max. spreiding: 0,6 √d

Répartition max.: 0,6 √d
	
	R1
	Tolérance admissible 

aux dimensions de fabrication d 

	Dwarse breukweerstand
	Min. 80 N/mm
	Min. 64 N/mm
	T4
	Résistance à la rupture transversale

	Weerstand tegen vorst-dooicycli
	Zeer vorstbestand

Résistance élevée au gel
	Zeer vorstbestand

Résistance élevée au gel
	FP 100
	Résistance aux cycles gel-dégel

	Slijtweerstand
	max. 750 mm³
	Max. 800 mm³
	A2+
	Résistance à l’usure

	Glijweerstand
	Min 55 USRV
	
	U3
	Résistance au glissage

	Wateropslorping (NBN EN 771-1, bijlage C)
	Max 5 %
	Max 6 %
	W2
	Absorption d’eau (NBN EN 771-1, annexe C)

	Aanvullende eigenschappen
	Vrij van asbest en formaldehyde - sans amiante et formaldehyde

Zuurbestandheid/ Résistance à l’acide < 7% gewichtsverlies/ perte de poids
	Caractéristiques complémentaires


[image: image4.emf][image: image5.png]



Beschrijvingstekst


De bestrating zal uitgevoerd worden in volle keramische vormbak-straatbakstenen. De straatbaksteen is geproduceerd op basis van zuivere en vuurbestendige Westerwaldklei (kaolino-illitisch), met toevoeging van minerale pigmenten. Elke straatbaksteen werd individueel in de mal gevormd tot een volle massa aan de hand van een vormbakprocédé. De steen werd oxiderend gebakken op minimum 1130°C. De kleur is zwart en vertoont nagenoeg geen nuancering. Door het bakproces zijn de straatklinkers gekleurd in de massa. Het oppervlak vertoont een zeer licht ruwe textuur, ontstaan door het gebruik van bezanding. De straatbaksteen heeft een homogene structuur en is vrij van kalk- en andere insluitsels die door zwelling aanleiding kunnen geven tot het afspringen van schilfers of tot het optreden van roestvlekken. Minstens één strek en één kop vertonen geen scheuren en geen hoek- of kantbreuken die het karakteristieke uitzicht van het straatwerk nadelig kunnen beïnvloeden en dit bij ten minste 95 % van de levering (beschadigingen dienen vastgesteld te worden vóór het plaatsen). Vóór uitvoering zullen monsters door de aannemer op de werf neergelegd worden ter goedkeuring van de opdrachtgever.





Texte descriptif


Le pavage sera exécuté en pavés pleins de terre cuite, moulés à la presse. Les pavés sont fabriqués à partir d’argile pure et réfractaire du Westerwald, additionnée de pigments minéraux. Le moulage individuel à la presse façonne chaque pavé en une masse pleine qui est ensuite cuite en atmosphère oxydante à au moins 1130°C. La couleur est noire, presque sans nuances. Par la cuisson, les pavés sont colorés dans la masse. La surface présente une texture très légèrement rugueuse due au sablage. Les pavés ont une structure homogène et ne contiennent aucune inclusion de chaux ou de toute autre matière qui pourrait, par gonflement, provoquer des éclats ou l’apparition de taches de rouille. Dans minimum 95 % de la livraison, le pavé ne présente aucune fissure, sur au moins une panneresse et au moins une boutisse, ni arête cassée, ni coin écorné, qui pourraient nuire à l’aspect caractéristique du pavage (tout dégât doit être signalé avant la mise en œuvre). Avant la mise en œuvre, des échantillons seront déposés au chantier par l’entrepreneur afin d’obtenir l’accord du Maître de l’ouvrage.





Certificat de conformité, normes et qualité


Le fabricant peut soumettre la déclaration de prestation (DoP) et le marquage CE dans le cadre de la Réglementation Européenne des Produits de Construction. Les produits sont livrés avec label Benor pour ‘briques de pavage’, qui garantit la conformité au label CE et aux normes NBN EN 1344 et PTV 910:2007. Les pavés font partie de la catégorie B suivant PTV 910: 2007, et répondent ainsi aux exigences pour pavages publics selon les cahiers des charges standard suivants: SB 250 (Flandre), CCT 2011 (Bruxelles) et CCT Qualiroutes (Wallonie).


Exécution


Les pavés seront toujours prélevés en diagonale de 4 à 5 paquets différents. Les pavés seront posés sur chant, suivant appareillage ***. Suivre toujours les prescriptions de mise en œuvre et de pose du SB250/CCT2011/QUALIROUTES, complétées par les conseils de Wienerberger. Si les pavés sont posés par un système de vibration, la plaque de vibration doit toujours être équipée d’une semelle en caoutchouc afin d’éviter la rupture des pavés. Sabler avant la vibration.


*** appareillage demi-pavé / app. en ‘pose carrelage’ / app. en coude / app. en chevron / app. en diagonale / app. selon dessin en annexe





Conformiteitskeurmerk, normen en kwaliteit


De fabrikant kan in het kader van de Europese Bouwproductenverordening de prestatieverklaring (DoP) en CE-markering voorleggen. De producten worden geleverd met het Benor-kwaliteitskeurmerk voor 'straatbaksteen', welke de overeenkomstigheid aan het CE label en aan de normen NBN EN 1344 en PTV 910:2007 garandeert. De kleiklinkers vallen onder categorie B overeenkomstig PTV 910: 2007, en beantwoorden hiermee aan de gestelde eisen voor openbare bestrating volgens de volgende standaardbestekken: SB 250 (Vlaanderen), TB 2011 (Brussel) en TB Qualiroutes (Wallonië).


Uitvoering


De straatklinkers worden altijd verwerkt uit 4 à 5 verschillende pakken, en worden weggenomen in diagonale richting. De straatklinkers worden gelegd volgens *** verband en gestraat op hoogkant. Volg steeds de verwerkings- en plaatsingsvoorschriften van SB250/TB2011/QUALIROUTES, aangevuld met het Wienerberger advies. Indien de stenen worden aangetrild moet steeds een rubberen zool onder de trilplaat gebruikt worden ten einde breuk te vermijden. Inzanden alvorens te trillen.


*** halfsteensverband / blokverband / elleboogverband / keperverband / �diagonaalverband / verband volgens tekening in bijlage.









sa Wienerberger nv – Kapel ter Bede 121 - BE 8500 Kortrijk 

T +32 56 24 96 38 - F +32 56 20 47 60 - info@wienerberger.be - www.wienerberger.be 

